寿山石地方标准（DB35/419—2000 福建省地方标准）

1．  范围

本标准规定了寿山石的定义、特征和鉴定方法。

本标准适用于寿山石实验室出据证书或报告，也适用于寿山石的生产和贸易活动。

2．引用标准

下列标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB614-1988  化学试剂  折光率测定通用方法

GB614-1988  化学试剂  密度通用测定方法

GB/T16553-1996珠宝玉石  鉴定

DB35/313-1998寿山石雕石种名称标识规定

3.1寿山石定义

寿山石因首次发现于福州寿山而得名，是以叶蜡石、地开石、高岭石、珍珠陶石、伊利石等粘土矿物为主的单矿物或多矿物集合体，因其具特有的硬度、工艺特点而雕刻成各种工艺品。寿山石按其产出位置分为田坑石、水坑石和山坑石，按其矿物学类型分为叶蜡石型、高岭石族型和伊利石型。

3.2改色

使致色物质渗入寿山石，达到产生颜色、增强颜色或改善颜色均匀性的目的。如染涂法制成的寿山石。

3.3拼合

指两块或两块以上寿山石经人工方法拼合在一起，在外形上给人以整体琢型印象的寿山石。如拼合寿山石。

3.4煨乌

指质硬的低品质的寿山石品种，其表面或涂上油或不涂上油，熏染制成黑色品种的寿山石。如煨于燃烧着稻糠壳炉中，熏染制成的黑田寿山石。

3.5煅红

指将寿山石浸泡于化学溶液中经加热制成红色的寿山石。如寿山石浸泡于硝酸亚铁等化学溶液中，经稻糠壳炉火使原寿山石石雕中的二价铁离子氧化成三价铁离子。

3.6熏烟

指色暗质粗的寿山石石雕通过燃烧的稻糠熏染成色泽古旧的寿山石。

4特征

4.1英文名称：Shoushan Stone(Agalmatolite)

4.2矿物组成：

主要矿物为叶蜡石、地开石、高岭石、珍珠陶石、伊利石、石英、含少量绢云母、硬水铝石、绿泥石、红柱石、绿帘石和黄铁矿等。按其主要组成矿物分为：叶蜡石型、高岭石族型和伊利石型三种寿山石。

4.2.1叶蜡石型：主要矿物成分为叶蜡石。

4.2.2高岭石族型：主要矿物成分为高岭石、地开石和珍珠陶石。

4.2.3伊利石型：主要矿物成分为伊利石。

4.3化学组成：寿山石的化学成分主要为：SiO2、Al2O3和H2O等，还含有FeO、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O及含Sr等微量元素。其主要矿物化学组成为：

4.3.1叶蜡石：AL2[Si4O10](OH)8

4.3.2高岭石族：AL4[Si4O10](OH)8

4.3.3伊利石：(K、H3O)AL2Si ALO10(OH)2

4.4结晶状态：隐晶质合集合体，常呈细粒结构、显微鳞片变晶结构、变余凝灰结构等。

4.5材料性质：常见颜色：白、乳白、黄白、灰白、红粉、紫红、褐红、黄、淡黄、深黄、金黄、灰黄、褐黄、浅黄绿、绿、紫黑褐、黄褐、棕和黑色等，常以多种颜色组成。

光泽：蜡状光泽、土状光泽，少数呈油脂光泽。

光性特征：非均质集合体。

多色性：无。

吸收光谱：不明显。

折射率：叶蜡石型为1.50-1.60；高岭石族型为1.53-1.57；伊利石型为1.55-1.61。

紫外荧光：弱的乳白色。

透明度：呈不透明至亚透明，多呈不透明至微透明，个别寿山石近于透明。

密度：叶蜡石型为2.80～2.85g/cm；高岭石族型为2.55～2.65g/cm；伊利石型为2.7～2.80g/cm。

硬度：摩氏硬度：叶蜡石型为1.0-2.5；高岭石族型为2.5-3.5；伊利石型为2-3。

韧度：韧度较高，适于雕刻。

放大检查：常呈致密块状构造和角砾状、缟纹状构造等。还有特殊的絮状、条纹状构造等，如俗称“萝卜纹”、 “花生糕”等。

4.6产出特征

按寿山石产出位置分为：田坑石、水坑石和山坑石

4.6.1田坑石

4.6.1.1产于寿山溪的坑头支流水田砂砾层中的寿山石。

4.6.1.2特征：具有“萝卜纹”、石皮，色外浓而内淡，格纹式红筋；在强光下透过石皮观察石质温润，“萝卜纹”细密有序。

4.6.2水坑石

4.6.2.1产于寿山乡东南面侵入溪流的坑头矿脉中的寿山石。

4.6.2.2特征：温含“萝卜纹”，间有红筋，无石皮；断面新鲜，光泽强，棱角分明，石色内外一致。

4.6.3山坑石

4.6.3.1产于福州寿山矿区和月洋矿区的寿山石。

4.6.3.2特征：无“萝卜纹”和石皮，光泽较强，石色内外一致，石质较疏松且干燥。

4.7改色处理：

4.7.1煨乌处理：颜色：石质表皮颜色漆黑、均匀、且分布完整。

光泽：石质光泽增强，近于玻璃光泽。

透明度：透明，天然“黑田”寿山石，多呈微透明至半透明。

韧性：石质干燥，石性变酥脆，裂纹增多。

放大检查：不含“萝卜纹”，天然“黑田”寿山石常含较粗的“萝卜纹”。

4.7.2煅红处理：颜色：石质表皮颜色红艳、均匀、且分布完整。

光泽：表面光滑，干涩刺眼。

透明度：不透明，天然红色寿山石多呈微透明至半透明。

韧性：石性变脆，裂纹增多。

放大检查：不含“萝卜纹”，天然红色寿山石中常含较粗的“萝卜纹”。

4.7.3熏黑处理：颜色：石质颜色灰暗而单调，主要呈灰黄、浅灰和黑灰色等。

光泽：色泽古旧。

透明度：不透明。

韧性：石性变脆。

5.鉴定方法

5.1常规鉴定方法

5.1.1质量：按GB611的规定进行。

5.1.2密度：按GB611的规定进行。

5.1.3折射率：按GB614的规定进行。

5.1.4紫外荧光：按GB/T16553的规定进行。

5.1.5磨氏硬度：按GB/T16553的规定进行。

5.1.6放大检查：按GB/T16553的规定进行。

5.2  大型仪器分析：

5.2.1红外光谱分析：按GB/T16553的规定进行。

5.2.2无损化学成分分析：按GB/T16553的规定进行。

5.2.3 X光衍射：

5.2.3.1方法原理：X射线衍射是根据矿物的不同面网对X射线产生不同的衍射，对矿物进行定性和定量分析；

5.2.3.2 仪器：X射线衍射仪

5.2.3.3 测量方法：粉末法

5.2.3.4 操作步骤

5.2.3.5 开机 预热

5.2.3.6 制样

5.2.3.7 确定测试条件

5.2.3.8 测试

5.2.3.9 利用J.D.P.S.鉴定卡分析测试结果，鉴定矿物。